|  | Lp. | ULICA | RODZAJ ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI | własność drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ | 1. | ul. Kobyłkowska | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 2. | ul. Piłsudskiego | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 3. | ul. Bratnia | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 4. | osiedle Gwarek | drogi wewnętrzne | droga gminna |
|  | 5. | ul. Kurkowa, ul. Brzozowa i ul. Topolowa | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA | 6. | ul. Szczęsna | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 7. | ul. Teligi | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 8. | dojazdowa do ul. Willowej | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 9. | ul. Kurkowa, ul. Topolowa | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 10. | dojazdowa do ul. 100-lecia włączenie w ul. 100-lecia | droga dojazdowa - Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  |  |  | ul. 100-lecia - warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza AC22P gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grunt G1. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni Zarządca drogi wymaga dostarczenia projektu odtworzenia nawierzchni. | droga powiatowa |
| SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | 11. | ul. Aleja Niepodległości | odtworzenie nawierzchni dla kategorii KR-4 tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BAO/12,8 z polimeroasfaltem - 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BAO/20 z polimeroasfaltem - 6cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BAO/25 - 13 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, rury kanalizacyjne zasypać kruszywem naturalnym o wskaźniku różnoziarnistości U≥3. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla górnej warstwy do głębokości 0,5 m ls=1,0 | droga wojewódzka |
|  | 12. | dojazdowa do ul. Sikorskiego | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 13. | ul. Złota | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 14. | ul. Wołyńska | nawierzchnia - kostka betonowa Hollanda szara 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 mm 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 16/32 mm 15 cm, warstwa filtracyjna z piasku 10 cm. | droga gminna |
|  | 15. | ul. Kurkowa | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 16. | ul. Środkowa | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 17. | ul. Cementowa | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 18. | dojazdowa do ul. 100-lecia włączenie w ul. 100-lecia | droga dojazdowa - Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  |  |  | ul. 100-lecia - warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza AC22P gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grunt G1. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni Zarządca drogi wymaga dostarczenia projektu odtworzenia nawierzchni. | droga powiatowa |
|  | 19. | dojazdowa do ul. Przytorowej (dz. 216) | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 20. | ul. Szczęsna | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem. | droga gminna |
|  | 21. | dojazdowa do Przytorowej (dz. ew. nr 229, 231, 234) | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem. | droga gminna |
|  | 22. | Grzybowa włączenie w ul. 100-lecia | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  |  |  | 100-lecia - warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza AC22P gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grunt G1. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni Zarządca drogi wymaga dostarczenia projektu odtworzenia nawierzchni. | droga powiatowa |
|  | 23. | Nadrzeczna | Nadrzeczna - Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 24. | Kościelna | Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm, podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15-20 cm. | droga gminna |
|  | 25. | Łukasiewicza/ Podmiejska | Nawierzchnia o konstrukcji KR2, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej polimerami | droga gminna |
|  | 26. | dojazdowa do Szosa Jadowska | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 27. | ul. Gdyńska | Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S 50/70 - 5 cm, warstwa wyrównawcza a asfaltobetonu AC 11W50/70 - 3 cm, istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu na gł. 0-4 cm | droga gminna |
|  | 28. | ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińska, ul. Witosa | ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińska - warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza AC22P gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grunt G1. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni Zarządca drogi wymaga dostarczenia projektu odtworzenia nawierzchni. | droga powiatowa |
|  |  |  | ul. Witosa - odtworzenie nawierzchni dla kategorii KR-4 tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BAO/12,8 z polimeroasfaltem - 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BAO/20 z polimeroasfaltem - 6cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BAO/25 - 13 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, rury kanalizacyjne zasypać kruszywem naturalnym o wskaźniku różnoziarnistości U≥3. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla górnej warstwy do głębokości 0,5 m ls=1,0 | droga wojewódzka |
|  | 29. | ul. Sybiraków włączenie od istniejącej sieci w ul. Szosa Jadowska | Sybiraków - Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  |  |  | Szosa Jadowska - odtworzenie nawierzchni dla kategorii KR-4 tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BAO/12,8 z polimeroasfaltem - 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BAO/20 z polimeroasfaltem - 6cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BAO/25 - 13 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, rury kanalizacyjne zasypać kruszywem naturalnym o wskaźniku różnoziarnistości U≥3. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla górnej warstwy do głębokości 0,5 m ls=1,0 | droga wojewódzka |
|  | 30. | dojazdowa do ul. Szosa Jadowska (dz. 319 obr. 01) | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 31. | dojazdowa do ul. Kolejowej (dz. 279 obr. 09) | Nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  | 32. | ul. Kleeberga, ul. Żytnia | Nawierzchnia o konstrukcji KR1, w przypadku robót obejmujących więcej niż 50% szerokości nawierzchni należy odtworzyć warstwę ścieralną na całej szerokości drogi | droga gminna |
|  | 33. | ul Geodetów | Geodetów - odtworzenie nawierzchni dla kategorii KR-4 tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BAO/12,8 z polimeroasfaltem - 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BAO/20 z polimeroasfaltem - 6cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BAO/25 - 13 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, rury kanalizacyjne zasypać kruszywem naturalnym o wskaźniku różnoziarnistości U≥3. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla górnej warstwy do głębokości 0,5 m ls=1,0 | droga wojewódzka |
|  | 34. | ul. Nowa Wieś, Geodetów, Zimowa, Jesienna, dz. 62 obr. 06 | Nowa Wieś - nawierzchnia z destruktu asfaltowego 2-16 mm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 23 cm (warstwa dolna 15 cm+ warstwa górna 8 cm); | droga gminna |
|  |  |  | Geodetów - odtworzenie nawierzchni dla kategorii KR-4 tj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BAO/12,8 z polimeroasfaltem - 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BAO/20 z polimeroasfaltem - 6cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BAO/25 - 13 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, rury kanalizacyjne zasypać kruszywem naturalnym o wskaźniku różnoziarnistości U≥3. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla górnej warstwy do głębokości 0,5 m ls=1,0 | droga wojewódzka |
|  |  |  | Zimowa, Jesienna - nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem | droga gminna |
|  |  |  | dz. 62 obr. 06 - nawierzchnia z frezu drogowego drobnego 2-16 mm o grubości po zagęszczeniu min. 8 cm spryskana emulsją asfaltową i wzmocniona grysem |  |